小二黑体管道修复补强复合材料现场应用评价体系

四号楷体王建国1，李振华2

五号楷体（1.中国石油集团工程材料研究院有限公司；2.西安石油大学机械工程学院）

五号黑体摘  要：五号楷体本文针对复合材料修复补强技术工程应用中存在的问题，借鉴复合依据，提高补强修复施工质量和延长管道缺陷处使用寿命。

关键词：管道；修复补强技术；复合材料；检测评价

四号加粗Evaluation System of Field Application on the Repair and Reinforcement Composite of Pipeline

Times New Roman五号WANG Jianguo1, LI Zhenhua2

(1.CNPC Tubular Goods Research Institute; 2.Mechanical Engineering College, Xi’an Shiyou University)

小五号加粗Abstract：小五号Times New Roman According to the existed problems in the repair and reinforcement sed in repairing and reinforcing of the pipeline.

Key Words：pipeline；repair and reinforcement technique；composite；testing and evaluating

0  引言 一级标题方正小标宋，段前、段后0.5行

1.1油气输送  二级标题黑体五号

1.1.1 油气输送 三级标题宋体五号

正文五号宋体 在油气输送管道在服役过程中，由于受到输送气质及管道外土壤等环境因素的影响[1]，不可避免的产生腐蚀现象。美国运输部专门在其安全条例中明确规定[2]，当管线运行压力超过管线材料指定最小屈服强度的40 %时，必须对管道缺陷及各类损伤采用合适的方法进行修复[3-5]。

| 图题、表题：小五黑体 图、表内文字：六号宋体 表1 管体缺陷修复补强复合材料实验室内 测试项目及指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 测试项目 | 试验方法 | 评价指标 |
| 拉伸强度 | GB/T 1447-2005 | >310MPa |
| 弹性模量 | GB/T 1447-2005 | >34×103MPa |
| 抗弯曲性能 | SY/T 0315-2005 | >2.5°不开裂 |
| 抗冲击性能 | SY/T 0040-1997 | ≧8J/mm，无漏点 |
| 阴极剥离 | SY/T 0413-2002 | 剥离半径<8mm |
| 吸水性 | GB/T 1462-2005 | <6%(重量百分比) |

注明：阴极剥离实验需要对修复点进行换管取样。

2  结束语

随着管道大修、改造工作量的不断增大，国内含缺陷油气输送管道的修复和补强工作将不断增加，各油气输送机构正寻求更加经济、安全和简捷的维修方法，从而导致采用复合材料补强技术修复含缺陷管道的市场需求也随之加大。本文所提供的检测和评价体系解决了对纤维增强复合材料现场应用修复补强效果检验与评价的问题，可以作为管理者选择修复补强产品的重要依据，可用于各种钢质管道结构修复补强，提高补强修复工程质量，具有广阔的应用前景。

参考文献：五号黑体

小五号楷体

W R True. Composite Wrap Approved for US Gas pipeline Repairs[J]. Oil & Gas Journal, 1995(2): 17221.

杨红,郑洁,毛华,赵红娱,刘忠.复合修复材料在输气管道的应用[J].天然气与石油,2006, 24(5) :4-6.

王玉梅,刘艳双,张延萍,崔健.国外油气管道修复技术[J].油气储运,2005,24(12) :13-16.

袁勇,刘海峰,姜世强. 管道复合补强修复技术[J]. 天然气工业,2004, 24(11) :139-142.

D R Stephens, T J Kilinski. Field validation of composite repair of gas transmission pipelines. Final Report to the Gas Research Institute, Chicago, Illinois, GRI-98/0032, April 1998.

小五黑体 作者简介：小五号楷体 王建国，男，1985年生，工程师，博士，主要从事油气集输及管道复合修复补强技术等研究工作。E-mail：123@163.com。